Tabel 2. PengujianBerat jenis dan penyerapan agregat 3/4

| No | Sifat agregat | Persyaratan | Hasil | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Maks |  |  |
| 1 | Berat jenis curah (Bulk) | 2,5 |  | 2,604 | gr/cm³ |
| 2 | Berat jenis semu | 2,5 |  | 2,721 | gr/cm³ |
| 3 | Berat jenis kering permukaan jenuh | 2,5 |  | 2,647 | gr/cm³ |
| 4 | Penyerapan air |  | 3 | 0,017 | % |

Tabel 3.Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat 3/8

| No | Sifat agregat | Persyaratan | Hasil | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Maks |  |  |
| 1 | Berat jenis curah (bulk) | 2,5 |  | 2,607 | gr/cm³ |
| 2 | Berat jenis semu | 2,5 |  | 2,646 | gr/cm³ |
| 3 | Berat jenis kering permukaanjenuh | 2,5 |  | 2,711 | gr/cm³ |
| 4 | Penyerapan air |  | 3 | 0,015 | % |

Tabel 4.Pengujian berat jenis dan penyerapan (Abu Batu)

| No | Sifat agregat | Persyaratan | Hasil | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Maks |  |  |
| 1 | Berat jenis curah (bulk) | 2,5 |  | 2,631 | gr/cm³ |
| 2 | Berat jenis semu | 2,5 |  | 2,706 | gr/cm³ |
| 3 | Berat jenis kering permukaan jenuh | 2,5 |  | 2,847 | gr/cm³ |
| 4 | Penyerapan air |  | 3 | 2,882 | % |

Tabel 5.Pengujian Marshall untuk mencari nilai KAO

| No. | Karakteristik Marshall | Satuan | Kadar aspal (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| 1. | Density | gr/cm3 | 2,292 | 2,297 | 2,307 | 2,322 | 2,331 |
| 2. | VMA | % | 13,79 | 13,99 | 14,05 | 13,99 | 13,95 |
| 3. | VIM | % | 6,64 | 5,80 | 4,81 | 3,36 | 2,57 |
| 4. | VFA | % | 51,94 | 58,59 | 65,97 | 74,38 | 81,56 |
| 5. | Stability | Kg | 1196 | 1249 | 1266 | 1263 | 1196 |
| 6. | Flow | Mm | 3,36 | 3,49 | 3,46 | 3,50 | 3,37 |
| 7. | MQ | kg/mm | 365 | 361 | 368 | 366 | 356 |

Tabel 6.Penentuan Kadar Aspal Optimum Campuran AC-BC

| No | Kriteria | Spesifikasi | Kadar aspal |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4,0% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6,0% |
| 1 | Density | - |  |  |  |  |  |
| 2 | VMA | Min 14 |  |  |  |  |  |
| 3 | VIM | 3,0 – 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | VFA | > 63 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stability | Min 800 |  |  |  |  |  |
| 6 | Flow | Min 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | MQ | Min 250 |  |  |  |  |  |

Tabel 7.Pengujian Parameter Marshall

| No. | Karakteristik Marshall | Satuan | Kadar Abu Batu Bara (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 1. | Density | gr/cm3 | 2,303 | 2,300 | 2,299 | 2,298 |
| 2. | VMA | % | 14,20 | 14,29 | 14,34 | 14,50 |
| 3. | VIM | % | 4,97 | 5,07 | 5,12 | 5,18 |
| 4. | VFA | % | 65,00 | 64,50 | 64,28 | 64,01 |
| 5. | Stability | kg | 1431 | 1418 | 1408 | 1398 |
| 6. | Flow | mm | 3,30 | 3,33 | 3,47 | 3,67 |
| 7. | MQ | kg/mm | 447 | 428 | 414 | 384 |

.

Gambar 1. Hubungan variasi abu batu bara terhadap nilai  Flow

Gambar 2.Hubungan varian abu batu bara terhadap nilai Stabilitas

# Text boxes

5%